ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM Nº 1: GAVION; DIMENSION: 4 X 1 X 1 M, MATERIAL: ACERO GALVANIZADO

Malla Hexagonal de Acero Fuertemente Galvanizado triple torsión tipo Gavión caja – Dimensión: 4 x 1 x 1 metros - Sección de Celda: 8 x 10 cm – tejido con alambre de Ø 2,95 mm de 275 g.Zinc/m², subdivisiones cada 1 metro de la misma malla, alambres de borde de Ø 3,25mm, INCLUSO EN LOS INFERIORES PARA LOGRAR COSTURAS REFORZADAS. DEBE INCLUIR ALAMBRE DE COSTURA y AMARRE.

Con respecto a:

Alambre: Se deberá utilizar calibrador ISWG, cincado por inmersión en caliente, con cobertura mínima de zinc de 275 g/m² para diámetros de hasta Ø 3.25mm.

El acero debe ser de tipo SAE 1005/1010 recocido con tensión de rotura media de 38 a 50 Kg/mm².

Red: La red debe ser del tipo hexagonal de triple torsión, lograda entrelazando los alambres tres veces media vuelta, según las especificaciones de la NBR 10514, NB 710-00 Y NP 17 055 00.

Tejida con alambre de 2,95 mm; según Norma IRAM 721/72 que estipula que la abertura de una malla es la distancia entre dos lados opuestos, con tolerancia de +/- 10%. En todos los casos tienen sus diagonales iguales, con lo que su resistencia y deformabilidad en las direcciones X e Y es la misma.

Bordes de la red: los bordes de la red son las hebras longitudinales y transversales, en los bordes transversales las puntas de las hebras se remataran en fuertes torsiones, no simples doblados en forma de ojal, que resultaría uniones falsas. La longitud de las hebras se medirá entre la base de las torsiones.

Esto perfecciona el método tradicional de confección de gaviones artesanales donde los paños se cortaban a pie de obra y por necesidad se cosían con las propias puntas abiertas de las mallas.

El alambre de todos los bordes debe de ser de 3,25 mm con cobertura de cinc mínima de 275 g/m².

Subdivisiones: Los gaviones tendrán subdivisiones de la misma malla que la envolvente, dispuestas cada un metro y firmemente aseguradas por un borde al paño principal.

Alambres de costura y amarre: La Adquisición debe incluir alambre de diámetro 2,2 a 2,35 mm para que sean manipulables con facilidad. Se indican los 3 Kg  por pieza y/o unidad.

Presentación: Los gaviones deben ser provistos por unidad y plegados para facilitar su manipuleo.

ITEM Nº 2: GAVION; DIMENSION: 4 X 1,5 X 1 M, MATERIAL: ACERO GALVANIZADO

Malla Hexagonal de Acero Fuertemente Galvanizado triple torsión tipo Gavión caja – Dimensión: 4 x 1,5 x 1 metros – Sección de Celda: 8 x 10 cm -  tejido con alambre de Ø 2,95 mm de 275 g.Zinc/m², subdivisiones cada 1 metro de la misma malla, alambres de borde de Ø 3,25mm, INCLUSO EN LOS INFERIORES PARA LOGRAR COSTURAS REFORZADAS. DEBE INCLUIR ALAMBRE DE COSTURA y AMARRE

Con respecto a:

Alambre: Se deberá utilizar calibrador ISWG, cincado por inmersión en caliente, con cobertura mínima de zinc de 275 g/m² para diámetros de hasta Ø 3.25mm.

El acero debe ser de tipo SAE 1005/1010 recocido con tensión de rotura media de 38 a 50 Kg/mm².

Red: La red debe ser del tipo hexagonal de triple torsión, lograda entrelazando los alambres tres veces media vuelta, según las especificaciones de la NBR 10514, NB 710-00 Y NP 17 055 00.

Se deberá tejer con alambres de 2,95 mm; según Norma IRAM 721/72 que estipula que la abertura de una malla es la distancia entre dos lados opuestos, con tolerancia de +/- 10%. En todos los casos tienen sus diagonales iguales, con lo que su resistencia y deformabilidad en las direcciones X e Y es la misma.

Bordes de la red: los bordes de la red son las hebras longitudinales y transversales, en los bordes transversales las puntas de las hebras se remataran en fuertes torsiones, no simples doblados en forma de ojal, que resultaría uniones falsas. La longitud de las hebras se medirá entre la base de las torsiones.

Esto perfecciona el método tradicional de confección de gaviones artesanales donde los paños se cortaban a pie de obra y por necesidad se cosían con las propias puntas abiertas de las mallas.

El alambre de todos los bordes debe de ser de 3,25 mm con cobertura de cinc mínima de 275 g/m².

Subdivisiones: Los gaviones tendrán subdivisiones de la misma malla que la envolvente, dispuestas cada un metro y firmemente aseguradas por un borde al paño

Principal. El único gavión sin subdivisión intermedia es el de este tipo es decir de 1.5 m de largo.

Alambres de costura y amarre: La Adquisición debe incluir alambre de diámetro 2,2 a 2,35 mm para que sean manipulables con facilidad. Se indican los 3 Kg  por pieza y/o unidad.

Presentación: Los gaviones deben ser provistos por unidad y plegados para facilitar su manipuleo.

ITEM Nº 3: COLCHONETAS PARA GAVIONES; MATERIAL: ACERO GALVANIZADO, DIMENSION: 4 X 2 X 0,3 M

Malla Hexagonal de Acero Fuertemente Galvanizado triple torsión tipo Colchoneta o Colchón reno – Dimensión: 4 x 2 x 0,3 metros – Sección de Celda 8 x 10 cm - tejida con alambre de Ø 2,95 mm de 275 g.Zinc/m², subdivisiones cada 1 metro de la misma malla, alambres de borde Ø 3,25 mm, incluso en los inferiores para lograr COSTURAS REFORZADAS . DEBE INCLUIR ALAMBRE DE COSTURA y AMARRE.

Con respecto a:

Alambre: Se deberá utilizar calibrador ISWG, cincado por inmersión en caliente, con cobertura mínima de zinc de 275 g/m² para diámetros de hasta Ø 3.25mm.

El acero debe ser de tipo SAE 1005/1010 recocido con tensión de rotura media de 38 a 50 Kg/mm².

Red: La red debe ser del tipo hexagonal de triple torsión, lograda entrelazando los alambres tres veces media vuelta, según las especificaciones de la NBR 10514, NB 710-00 Y NP 17 055 00.

Se deberá tejer con alambres de 2,95 mm; según Norma IRAM 721/72 que estipula que la abertura de una malla es la distancia entre dos lados opuestos, con tolerancia de +/- 10%. En todos los casos tienen sus diagonales iguales, con lo que su resistencia y deformabilidad en las direcciones X e Y es la misma.

Bordes de la red: los bordes de la red son las hebras longitudinales y transversales, en los bordes transversales las puntas de las hebras se remataran en fuertes torsiones, no simples doblados en forma de ojal, que resultaría uniones falsas. La longitud de las hebras se medirá entre la base de las torsiones.

Esto perfecciona el método tradicional de confección de gaviones artesanales donde los paños se cortaban a pie de obra y por necesidad se cosían con las propias puntas abiertas de las mallas.

El alambre de todos los bordes debe de ser de 3,25 mm con cobertura de cinc mínima de 275 g/m².

Subdivisiones: Las colchonetas tendrán subdivisiones de la misma malla que la envolvente, dispuestas cada un metro y firmemente aseguradas por un borde al paño principal.

Alambres de costura y amarre: La Adquisición debe incluir alambre de diámetro 2,2 a 2,35 mm para que sean manipulables con facilidad. Se indican los 3 Kg  por pieza y/o unidad.  .

Presentación: Las colchonetas deben ser provistas por unidad y plegadas para facilitar su manipuleo.

ITEM Nº 4: MANTAS GEOTEXTILES; TIPO: OBRAS DE CONSTRUCCION, DIMENSIONES: 4,60 X 200 METROS, PRESENTACION: ROLLO X 200 METROS

Material

Se trata de un material textil flexible, no tejido, presentado en forma de láminas, constituido por filamentos continuos de polímeros sintéticos unidos mecánicamente. La trama del textil deberá permitir la permeabilidad del agua en los sentidos normal y radial de la lámina.

El material deberá cumplir con las siguientes características:

- Características Físicas

El peso por m² de la capa “no tejida”, en atmosfera normal, debe ser igual a 150g/m² +/- 15g.

El espesor de la capa será de 2.9 mm medido sin aplicar presión y de 1.9 mm medido aplicando una presión de 2.0 kPa.

La porosidad del material será de un 93%, efectuándose la verificación según la Norma DIN 53855.

La flexibilidad de la capa, entendiéndose como tal la inversa de la rigidez, será de 140 KN -1 m –a; la verificación se efectúa siguiendo la norma ASTM D1388.

- Características Hidráulicas:

La permeabilidad normal de la capa será según las establecidas en el ASTM D 4491 Cm/s - 0.39. La Permisividad según los establecido en  ASTM D 4491 S -1 /2.5. Flujo de Agua l/min/m² - 9600

- Características Mecánicas:

Resistencia a la tracción Tira Ancha Sentido Longitudinal KN/m - 8.

Resistencia a la tracción Tira Ancha Sentido TransversalKN/m – 8.

Elongación Tira Ancha en torno entre el 60 y 70 % antes de rotura.

Resistencia a la tracción en gravedad normal Sentido Longitudinal según ASTM D 4632 – 550 N.

Resistencia a la tracción en gravedad normal Sentido Transversal según ASTM D 4632 – 520 N.

Resistencia al punzonamiento según ASTM D 4833 – 325 N.

Resistencia al punzonamiento CBR según Norma IRAM 78011, ASTM D 6241  – 1.5 Kn.

Resistencia al desgarre trapezoidal Sentido Longitudinal según ASTM D 4533 -250 N.

Resistencia al desgarre trapezoidal Sentido Transversal según ASTM D 4533 -250 N.

Resistencia a Rayos Ultravioleta, según formulación ASTM D4355 – Formulación >75.

Presentación: Se deben proveer por unidad, ya que se encuentran en el mercado en rollos de 100 y 200 metros.

Transporte

Se debe evitar que durante la carga, transporte y descarga de los rollos se provoquen daños a la cobertura plástica que los protege, y especialmente a las primeras vueltas de los rollos. Podrá el Ministerio exigir el cambio del Geotextil si este presentara algún daño ocasionado durante su acarreo, transporte y descarga.